

**Характеристики герметика Tiofest для вторичной герметизации стеклопакетов**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цвет** | Компонент А: светло-бежевый Компонент В: черный Смесь (А+В): черный |
| **Соотношение компонентов (А:В)** | По объему: 100:10 |
| **Жизнеспособность при температуре 23±2 °С, мин** | 40±15 |
| **Рекомендованный диапазон температур переработки** | от +16 °С до +35 °С |
| **Предел прочности при растяжении, МПа** | 0,6±0,1 |
| **Относительное удлинение, не менее, %** | 60 |
| **Срок хранения со дня изготовления** | 6 месяцев |
| **Форма поставки** | 210 литров |

**Для профессиональной консультации по условиям отгрузки, ассортименту и стоимости комплектующих для переработки стекла обращайтесь к менеджерам Sibglass Trade.**

**Контакты отдела продаж направления «Комплектующие» в Красноярске:**

Кора Ирина Валерьевна, руководитель направления,  
тел.: (391) 278-77-77 (доб. 110), моб. +7 983 169-54-86  
e-mail: [kora@sibglass.ru](mailto:kora@sibglass.ru)

Попенов Дмитрий Иванович, менеджер группы снабжения,  
тел.: (391) 278-77-77 (доб. 111), моб. +7 983 169-54-92  
e-mail: [popenov@sibglass.ru](mailto:popenov@sibglass.ru)